NOTE TECHNIQUE N° 7
CORROSION
Cette note technique est offerte à titre indicatif et de référence dans le choix des pièces de quincaillerie convenant à votre application. Les facteurs de corrosion sont grandement influencés par le type d’utilisation et l’exposition à l’environnement. L’utilisation d’une quincaillerie faite de matériaux incompatibles augmentera les risques de réaction galvanique dans l’assemblage, ce qui réduira la résistance à la corrosion de la quincaillerie.
La garantie standard de Truth Hardware ne couvre pas la corrosion; toutefois, Truth Hardware recommande de tenir compte des conditions de l’environnement dans le choix de votre quincaillerie de fenêtre. Les zones urbaines, industrielles et côtières présentent des conditions atmosphériques qui exigent une quincaillerie plus résistante à la corrosion que les pièces standard. Nous avons également constaté que dans les applications résidentielles « types », la quincaillerie des fenêtres est exposée à des produits nettoyants pouvant grandement endommager les finis protecteurs ordinaires. Ces produits comprennent : les décapants à peinture, nettoyants pour briques, nettoyants pour fenêtres, nettoyants pour parements ou vinyle, etc. Le choix et le type d’utilisation adéquats de la quincaillerie sont indispensables à sa performance. La sélection de la quincaillerie est encore plus importante pour les utilisations dans des régions côtières, cet environnement étant particulièrement corrosif. Une région côtière est un endroit situé à moins de 6 kilomètres d’un plan d’eau affecté par la marée des océans.
Selon nos essais et améliorations continues, Truth offre plusieurs finis protecteurs uniques pour nos pièces de quincaillerie. 
Quincaillerie EGard® – Un processus d’application électrostatique en plusieurs couches spécialement conçu pour la quincaillerie pour fenêtres Truth Hardware. Le revêtement pour quincaillerie EGard protège à la fois les pièces d’acier et de zinc contre les effets des nettoyants domestiques et contre la corrosion provoquée par les pluies acides, le rayonnement ultraviolet et les agents de conservation du bois.
Revêtement par pulvérisation – Peinture polymère durcissant à la chaleur, appliquée par un procédé électrostatique. Grâce à la technologie chimique de disponibilité accrue de la pulvérisation, ce revêtement se comporte d’une façon comparable au revêtement E-gard.
Produit en acier inoxydable – Truth Hardware offre des produits équivalents en acier inoxydable pour les applications sélectives appropriées. Tous les produits en acier inoxydable sont faits de matériaux austénitiques et sont passivés pour offrir une protection supérieure contre la corrosion. 

Finis plaqués pour applications côtières
Truth Hardware fournit de nombreux produits avec des finis décoratifs plaqués, tel que le laiton poli ou la nickéline brossée. En raison de la nature réactive de ces types de finis, ils ne sont pas recommandés pour les applications côtières. Nos finitions dures ou de revêtement en poudre résistent beaucoup mieux à la corrosion puisqu’elles sont appliquées généreusement, puis soumises à une cuisson.
Sélection des fixations
Les fixations utilisées dans le montage de la quincaillerie doivent également être prises en considération pour obtenir une résistance maximale à la corrosion. La règle la plus simple est de choisir des vis faites du même matériau ou offrant la même finition que la quincaillerie à fixer. Par exemple, un produit à revêtement E-gard doit être monté à l’aide de vis ayant un revêtement E-gard ou des vis à chromate de zinc ou encore en zinc. La formation de corrosion galvanique sera ainsi réduite (pour de plus amples informations, veuillez consulter la note technique n° 1, notamment pour la compatibilité des vis de montage).
Méthodes d’essai utilisées par Truth Hardware
Truth Hardware a suivi de nombreuses méthodes d’essai dans le processus de sélection des finis. Dans le cadre de son programme continu d’assurance qualité, Truth Hardware mène des essais de brouillard salin conformément à la norme ASTM B-117 afin de valider le rendement du revêtement. Les produits Truth Hardware sont conçus pour respecter ou dépasser la résistance à la corrosion stipulée par les normes AAMA 907, ASTM D 1654 et D 714.
